불소필름 장미 품질향상 효과(’01)

가. 시험성적(’00. 원예연)

○ 피복재별 투광성 및 장미품질 비교

피 복 재	일 사 량 (W․m-2)	광합성유효방사량 (μmol․s-1․m-2)	측지발현률 (%)	적 색 도 (a)
일반PE필름	457(100)	1,129(100)	45	32.48
불 소 필 름	540(118)	1,331(118)	0	41.43

○ 피복재별 방적성과 내구연한 비교

피 복 재	두 께 (mm)	유 적 량 (mL․1000cm-2․min-1)	내구연한 (년)
불 소 필 름	0.06	2.34	10
일반PE필름	0.06	1.71	1

* 유적량 : 실내에서 수적발생장치를 이용하여 측정하였고, 많을수록 방적성(防滴性)이 뛰어남

* 내구연한 : 자외선 견딤 시간을 기준으로 비교하였음

나. 적  요

○ 불소필름은 일사량과 광합성유효방사량이 일반 PE필름에 비해 투과율이 18% 높고, 장미(품종 : 테레사)의 측지발현이 없었으며 착색이 우수하여 상품율이 7% 높았음.

○ 불소필름은 투광율이 높아 장미와 같은 강광도를 요구하는 화훼류재배 시 광환경을 개선되고, 방적성이 우수하여 투광율이 높으며 습도가 낮아져서 병발생이 줄어듬. 또한 내구연한이 10년으로 해마다 피복재를 교체하는 노력을 절감할 수 있음.

○ 불소필름 피복은 하우스 서까래 방향으로 패드와 스프링을 이용하여 고정하고, 필름의 폭이 160, 180cm로 시공시 일반 PE필름에 비하여 작업성이 떨어짐에 유의.

※ 시험연구담당 : 원예연 전 희