참고		국기 표준 색도 및 품질가공 기준 관련 규정

□ 대한민국국기법

○ 제7조(국기의 깃면, 깃봉, 깃대 등) ⑥국기 깃면의 그리는 방법과 규격, 국기의 표준색도, 깃봉의 제작 및 깃대의 설치방법 등 그 밖의 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 대한민국국기법 시행령

○ 제8조(국기의 표준색도) 법 제7조의 국기의 표준색도는 별표 2와 같다.

[별표 2] 국기의 표준색도(제8조 관련)
색이름 색표시방법	빨간색	파란색	검은색	흰색
CIE 색좌표	x = 0.5640 y = 0.3194 Y = 15.3	x = 0.1556 y = 0.1354 Y = 6.5	-	-
Munsell 색표기	6.0R 4.5/14	5.0PB 3.0/12	N 0.5	N 9.5
비고 : 1. 인쇄물 등에 국기의 깃면을 별표 2의 색으로 표시할 수 없는 경우에는 깃면 바탕과 태극의 윗 부분은 인쇄물 등의 바탕색으로, 태극의 아랫 부분과 4괘는 검은색으로 표시한다. 2. 외국인의 열람을 위한 인쇄물 등에 국기를 표시하는 때에는 특별한 사유가 없는 한 별표 2의 색으로 표시한다.

□ 국기의 게양·관리 및 선양에 관한 규정

○ 제13조(옥외게양용 국기천의 소재) 옥외게양용 국기천의 소재는 쉽게 오염되지 않고 약한 바람에도 잘 나부끼며 심한 비ㆍ바람 등의 날씨에도 쉽게 훼손되지 않도록 하기 위해 다음 각 호의 기준에 맞는 천을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 이와 같은 효과를 높이기 위해 필요한 경우에는 코팅 등 특수처리를 하거나 다른 소재의 천을 사용할 수 있다.

1. 소재 : 폴리에스테르 섬유 100퍼센트

2. 무게 : 1제곱미터당 53그램 이상

3. 밀도 : 5센티미터당 경사 165본 이상, 위사 131본 이상

○ 제14조(국기의 염색 및 가공) ① 국기는 그 색상이 변색 또는 퇴색됨이 없이 선명하게 오래 지속되는 방식으로 염색하여야 한다.

② 국기의 염색은 앞뒤 양면 모두 선명하게 나타나도록 하여야 하며 태극의 빨간색과 파란색이 서로 겹치거나 틈새가 생기지 않도록 하여야 한다.

③ 국기는 그 가공과정에서 때가 덜 묻고 정전기의 발생을 방지하며 발수가 잘 되도록 필요한 처리를 하여야 한다.

④ 국기는 그 깃면의 테두리를 두줄박이로 봉제하여 쉽게 터지지 않도록 하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 국기의 품질가공기준은 별표 7과 같다.

(별표7)

국기의 품질가공기준(제14조제5항 관련)
구 분	기 준	비 고
가. 일광견뢰도 나. 세탁견뢰도 - 변 퇴 - 오 염 다. 발 수 도	4급 이상 4급 이상 4급 이상 90 이상	1~8급 1~5급 1~5급 0, 50, 80, 90, 100
비고 : 등급은 한국산업표준(KS)에 의한 시험방법에 따른 등급을 말함